Air (TOMIFLEX 1114, 1115)

## Рабочая температура:  от – 20° C до + 60° C

## Свойства

Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутрення поверхность гладкая, внешняя волнистая. Чрезвычайно легкий и гибкий.

## Области применения: Для отсоса воздуха, дыма, газов, в установках кондиционирования и вентиляции

## Цвет: прозрачный с белой спиралью.

| Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Oбщaя тoлщинa стенки [мм] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Вaкуум [м/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 100 | 2,2 | 0,5 | 40 | 4 | 30 | 0,040 |
| 25 | 105 | 2,2 | 0,5 | 40 | 3 | 30 | 0,050 |
| 30 | 140 | 2,4 | 0,5 | 40 | 3 | 30 | 0,062 |
| 32 | 140 | 2,4 | 0,5 | 40 | 3 | 30 | 0,065 |
| 35 | 170 | 2,4 | 0,5 | 40 | 3 | 30 | 0,098 |
| 38 | 195 | 2,5 | 0,5 | 50 | 3 | 30 | 0,124 |
| 40 | 200 | 2,6 | 0,5 | 60 | 3 | 30 | 0,124 |
| 45 | 245 | 2,6 | 0,5 | 80 | 2,5 | 30 | 0,142 |
| 50 | 290 | 3,0 | 0,5 | 90 | 2,5 | 30 | 0,182 |
| 55 | 360 | 3,0 | 0,5 | 90 | 2,5 | 30 | 0,195 |
| 60 | 425 | 3,3 | 0,5 | 100 | 2,5 | 30 | 0,279 |
| 63 | 460 | 3,3 | 0,5 | 100 | 2,5 | 30 | 0,279 |
| 70 | 500 | 3,3 | 0,5 | 110 | 2,5 | 30 | 0,312 |
| 76 | 550 | 3,4 | 0,5 | 110 | 2,5 | 30 | 0,343 |
| 80 | 590 | 3,6 | 0,5 | 130 | 2,5 | 30 | 0,375 |
| 90 | 670 | 4,2 | 0,5 | 150 | 2 | 30 | 0,529 |
| 100 | 750 | 4,3 | 0,5 | 160 | 2 | 30 | 0,627 |
| 110 | 900 | 4,5 | 0,5 | 190 | 2 | 30 | 0,746 |
| 120 | 1000 | 4,8 | 0,5 | 200 | 2 | 30 | 0,855 |
| 127 | 1100 | 5,0 | 0,6 | 230 | 2 | 30 | 0,923 |
| 130 | 1200 | 5,0 | 0,6 | 250 | 2 | 30 | 0,984 |
| 140 | 1300 | 5,2 | 0,6 | 260 | 2 | 30 | 1,070 |
| 150 | 1500 | 5,4 | 0,6 | 280 | 2 | 30 | 0,928 |
| 160 | 1670 | 5,7 | 0,7 | 280 | 1 | 20 | 1,078 |
| 180 | 1850 | 6,0 | 0,7 | 320 | 1 | 20 | 1,283 |
| 200 | 2150 | 6,0 | 0,7 | 360 | 1 | 20 | 1,513 |