Food-L PU

## Рабочая температура:

От -20° C до +60° C

## Свойства

шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый.

## Области применения

напорно-всасывающий шланг для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов.

## Цвет:

прозрачный с белой спиралью

| Внутр. диаметр [мм] | Вес [г/м] | Мин. толщина стенки, [мм] | Макс.толщина стенки,[мм] | Рaдиус изгибa, [мм] | Рабочее давл., бар | Давл. разрыва, бар | Вaкуум [м/H2O] | Длина бухты, [м] | Oбъём бухты [м3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 320 | 1,2 | 3,7 | 130 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,091 |
| 32 | 340 | 1,2 | 3,7 | 140 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,100 |
| 35 | 380 | 1,3 | 3,8 | 160 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,110 |
| 38 | 410 | 1,3 | 3,8 | 180 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,117 |
| 40 | 490 | 1,5 | 4,5 | 190 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,153 |
| 45 | 570 | 1,5 | 4,6 | 200 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,170 |
| 50 | 690 | 1,5 | 5,2 | 215 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,214 |
| 60 | 910 | 1,5 | 5,6 | 230 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,261 |
| 63 | 960 | 1,5 | 5,6 | 240 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,330 |
| 70 | 1000 | 1,5 | 5,9 | 250 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 0,400 |
| 76 | 1100 | 1,7 | 5,3 | 270 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 0,489 |
| 80 | 1200 | 2 | 5,4 | 290 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,579 |
| 90 | 1400 | 2 | 5,7 | 380 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,660 |
| 100 | 1600 | 2 | 6,1 | 420 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,729 |
| 102 | 1600 | 2 | 6,0 | 420 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,793 |
| 120 | 2400 | 2 | 7,0 | 480 | 2 | 6,0 | 6,5 | 30 | 1,029 |
| 127 | 2500 | 2 | 7,0 | 530 | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 30 | 1,343 |
| 150 | 3100 | 2 | 7,5 | 800 | 1,5 | 4,5 | 6 | 20 | 1,279 |