Food PU

## Рабочая температура:

От -20° C до +60° C

## Свойства

шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый.

## Области применения

напорно-всасывающий шланг для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов.

## Цвет:

прозрачный с белой спиралью

| Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Толщина стенки, [мм] | Рaдиус изгибa, [мм] | Давление рабочее,бар | Давление разрыа, бар | Вaкуум [м/H2O] | Длина бухты, [м] | Oбъём бухты [м3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 360 | 3,4 | 150 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,089 |
| 32 | 390 | 3,4 | 155 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,099 |
| 35 | 440 | 3,5 | 170 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,108 |
| 38 | 520 | 3,8 | 185 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,117 |
| 40 | 550 | 3,8 | 195 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,135 |
| 45 | 670 | 4,1 | 215 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,157 |
| 50 | 800 | 4,4 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,198 |
| 52 | 800 | 4,4 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,201 |
| 60 | 970 | 4,5 | 275 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,250 |