### Шланг ПВХ Hydro (TOMIFLEX 1182)

### Рабочая температура

От -10° C до +60° C

### Свойства

Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкая. Имеется удостоверение о гигиенической регистрации.

### Области применения

Системы Whirpool, гидромассажные ванны, душевые кабины, бассейны и бытовая сантехника.

| Внутренний диaметр [мм] | Внешний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | Дaвление рaзрушения [бaр] | Вaкуум [м/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 20 | 200 | 80 | 7 | 21 | 7 | 30 | 0,03 |
| 20 | 25 | 220 | 100 | 7 | 21 | 7 | 30 | 0,04 |
| 27 | 32 | 400 | 140 | 7 | 21 | 7 | 30 | 0,06 |
| 27 | 33,6 | 450 | 140 | 7 | 21 | 7 | 30 | 0,06 |
| 32 | 40 | 620 | 150 | 7 | 21 | 7 | 30 | 0,07 |
| 40 | 48 | 720 | 160 | 7 | 21 | 7 | 30 | 0,12 |
| 42 | 48,4 | 700 | 160 | 6 | 15 | 7 | 30 | 0,15 |
| 43 | 50 | 700 | 200 | 6 | 18 | 7 | 30 | 0,15 |
| 45 | 50 | 630 | 200 | 4 | 15 | 7 | 30 | 0,15 |