Lignum (TOMIFLEX 1117)

## Диапазон температур

От -20° C до +60° C

## Свойства

Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ.

## Области применения

Для отсоса воздуха, дыма, газов, пыли, опилок, стружек, в установках кондиционирования и вентиляции, для деревообрабатывающих станков.

## Цвет:

прозрачный с белой спиралью.

По заказу изготавливается в антистатическом исполнении: цвет черный.

| Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Oбщaя тoлщинa стенки [мм] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Вaкуум [м/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 155 | 2,5 | 0,75 | 30 | 4 | 30 | 0,052 |
| 30 | 195 | 2,7 | 0,75 | 35 | 4 | 30 | 0,070 |
| 32 | 205 | 2,7 | 0,75 | 35 | 4 | 30 | 0,082 |
| 35 | 230 | 2,7 | 0,75 | 35 | 4 | 30 | 0,087 |
| 38 | 260 | 2,7 | 0,75 | 45 | 3,5 | 30 | 0,098 |
| 40 | 280 | 2,7 | 0,80 | 50 | 3,5 | 30 | 0,115 |
| 45 | 350 | 2,9 | 0,80 | 55 | 3,5 | 30 | 0,139 |
| 50 | 430 | 3,2 | 0,85 | 60 | 3,5 | 30 | 0,168 |
| 55 | 470 | 3,2 | 0,85 | 60 | 3 | 30 | 0,199 |
| 60 | 500 | 3,5 | 0,85 | 70 | 3 | 30 | 0,233 |
| 63 | 520 | 3,5 | 0,85 | 70 | 3 | 30 | 0,250 |
| 70 | 580 | 3,7 | 0,90 | 90 | 3 | 30 | 0,317 |
| 76 | 640 | 3,9 | 0,90 | 100 | 3 | 30 | 0,344 |
| 80 | 750 | 4,2 | 1,00 | 110 | 3 | 30 | 0,377 |
| 90 | 850 | 4,2 | 1,00 | 125 | 3 | 30 | 0,529 |
| 100 | 970 | 4,4 | 1,00 | 140 | 3 | 30 | 0,627 |
| 110 | 1100 | 4,8 | 1,00 | 150 | 3 | 30 | 0,746 |
| 120 | 1200 | 5,3 | 1,00 | 160 | 3 | 30 | 0,855 |
| 127 | 1270 | 5,3 | 1,00 | 170 | 3 | 30 | 0,923 |
| 130 | 1300 | 5,5 | 1,00 | 170 | 3 | 30 | 0,984 |
| 140 | 1450 | 5,7 | 1,10 | 175 | 3 | 30 | 1,070 |
| 150 | 1600 | 6,0 | 1,10 | 180 | 3 | 20 | 0,928 |
| 160 | 1780 | 6,0 | 1,10 | 190 | 3 | 20 | 1,078 |
| 180 | 2000 | 6,0 | 1,10 | 220 | 3 | 20 | 1,283 |
| 200 | 2200 | 6,0 | 1,10 | 240 | 2,5 | 20 | 1,513 |